| 說 明 | ： | 無溶劑透明面塗CT-735是屬於厚塗型環氧地板材料，主要適用於地板床材的透明保護層。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 無溶劑型、透明性佳、流平性佳。 - 接著性良好。 - 防污、易清潔、易排水。 - 耐磨、耐衝擊，具有優良的物理強度。 |
| 用 途 | ： | GMP藥廠、食品廠、電子廠、辦公室、醫院、手術室、實驗室、及一般荷重工廠地板使用。 保護有色面塗、提高抗刮損能力。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (CT-735A)：混濁無色液體 固化劑 (CT-735B)：淡黃色液體 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 3：1 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | - 主劑與固化劑依重量配合比充分攪拌均勻。 - 依照建議塗佈量使用鋸齒鏝刀塗佈。 - 等約5分鐘之後，施工者穿著釘鞋以脫泡滾筒(突刺滾筒)消除塗膜表面的氣泡、並幫助塗膜流平。 - 透明面塗CT-735施作在流展型有色面塗上(例如E4F的完成面)，建議先塗佈一道透明面塗接著底劑CT-810，可以幫助CT-735完成面的平坦性。 |
| 可使用時間 | ： | ~ 20分鐘 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 ~ 12小時 (25℃) 堅結時間 ~ 24小時 (25℃) |

| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| --- | --- | --- |
| 建議塗佈量 | ： | 1.0 ~ 1.2 kg/m2 (鏝塗) |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 15 kg 裝 固化劑 5 kg 裝 |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |