| 說 明 | ： | EP-83A/B屬於無溶劑型環氧樹脂系統，主要適用於地坪施工的底塗塗佈。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 不含任何溶劑、成膜性佳。 - 與混凝土附著力高。 - 良好的物理強度，耐水性佳。 - 塗膜具有良好的韌性。 |
| 用 途 | ： | GMP藥廠、食品廠、電子廠、辦公室、醫院、手術室、實驗室、及一般荷重工廠地板使用。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (EP-83A)：無色微霧液體 固化劑 (EP-83B)：深褐色液體 |
| 建議配合比 | ： | EP-83A：EP-83AB ＝ 2：1 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | 滾塗、噴塗。 |
| 可使用時間 | ： | 30分鐘 (25℃) |
| 乾燥時間 | ： | 12小時 (25℃) |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| 建議塗佈量 | ： | ~ 0.1 kg/m2 |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 15 kg 裝 固化劑 7.5 kg 裝 |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限一年。 |
| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |