善 群 實 業 有 限 公 司

SAN CHUN COMPOUNDING CO., LTD.

環氧樹脂材料說明

標準型裂縫填縫材ET-670A/B

| 說 明： | 裂縫填縫材ET-670A/B由無溶劑型環氧樹脂及硬化劑所構成雙組份結構修補填縫用。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途： | 針對土木工程開發之高強度結構接著用膠，適合道路、橋樑等土木建築裂縫修補工法 |  |  |
| 特 性： | 1.兼具高強度之抗壓、抗彎、抗拉特性 2.耐衝擊性、耐磨損性良好 3.施作性優、硬化後收縮係數小 |  |  |
| 規 格： | 名稱 性狀 | ET-670A | ET-670B |
|  | 外 觀 | 白 色 | 灰 黑 色 |
|  | 成 份 | 環氧樹脂 | 變性聚胺 |
|  | 黏 度 | 膏 狀 |  |
|  | 配比〈重量比〉 | 100 | 100 |
|  | 可 使 用 時 間 | 30min〈100g/25℃〉 |  |
|  | 硬化條件〈25℃〉 | 6hrs |  |
| 包 裝 量： | 主 劑4kg裝 硬化劑4kg裝 |  |  |