善 群 實 業 有 限 公 司
[image: image1.png]SAN CHUN



SAN-CHUN COMPOUNDING CO., LTD.
材料說明
壓克力彈性水泥防水材
AC-009MLS

	說       明
	：
	壓克力彈性水泥防水材是由水性特殊複合高分子與精選的無機骨材所組成的雙組份產品，混合固化之後形成具有耐水性、耐久性的強韌塗膜。

AC-009MLS為水性乳化樹脂，具有無臭、無毒的特性；搭配無機骨材所形成的防水膜強韌且具有彈性，高強度的特性。


	特       性
	：
	1) 水性材料無溶劑氣味，無公害引火之虞。
2) 與混凝土接著力佳。
3) 塗膜具彈性與柔韌性。
4) 具密著性與防水性質。
5) 具有耐候效果。


	用       途
	：
	外牆、屋頂、浴室、中庭花園、地下室外壁等夾層防水工程。
NGW-500、NG-200、NG-300的整平層。


	基本性狀
	：
	雙組份包裝
水性樹脂：乳白色黏稠液體
無機骨材：原色與黑色


	施 工 方 法
	：
	1) 被塗物應清潔平坦，如有粉化物、突出物、舊有塗料或其他污染物，應先清除乾淨。
2) 為了增加與素地的接著，最好先施做單組份底塗。

3) 水性樹脂與無機骨材依照重量配合比例混合，重量配合比例為18公斤：22公斤，使用手持式電動攪拌機充分攪拌均勻。

4) 以滾筒或鏝刀塗佈。

5) 最好塗佈兩道，增加塗膜的效果。
6) 兩道的塗佈間隔時間為1小時。


	乾燥時間
	：
	指觸時間  1小時 (25℃)


	完全固化時間
	：
	7天 (25℃)



	建議塗佈量
	：
	1.0 kg/m2 (平面一道塗佈)
0.5 kg/m2 (垂直面一道塗佈)



	包  裝  量
	：
	水性樹脂18 kg 包裝
無機骨材22 kg 包裝


	儲存安定性
	：
	儲存在陰涼場地，保存期限六個月。
並且儲存時要密封妥當，

若接觸空氣會自行固化，請特別注意。


	注 意 事 項
	：
	1) 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。

2) 避免在氣溫10℃以下施工。
3) 避免在濕度大於 80% 以上施工。
4) 附著於工具上的殘存料，請在未乾燥之前用清水清洗。

5) 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。




2020.05.20
2/2

