善 群 實 業 有 限 公 司
[image: image1.png]SAN CHUN



SAN-CHUN COMPOUNDING CO., LTD.
材料說明
滲透底漆
AC-017-1

	說       明
	：
	AC-017-1是由水性特殊複合高分子所組成，以單組份型態供應，開桶即可使用。

AC-017-1用於基材的封孔、改善基材的品質使其增強與中塗層的接著強度，例如中塗層為NG W-500。

AC-017-1可應用於不同基材的前處理，包括混凝土、纖維水泥板等。


	特       性
	：
	1) 水性單組份，無溶劑氣味，無公害引火之虞。
2) 快乾、滲透性強，乾爽不回黏。
3) 具密著性與封孔性質。


	用       途
	：
	屋頂、牆面之防水。
浴廁、廚房之夾層防水。

防止水泥面老化與劣化。


	基本性狀
	：
	單組份

無色黏稠液體



	施 工 方 法
	：
	1) 被塗物應清潔平坦，如有粉化物、突出物、舊有塗料或其他污染物，應先清除乾淨。
2) 直接使用，以滾筒、毛刷或噴塗塗佈。
3) 也可以視情況外加適量的水稀釋。
稀釋比例為 AC-017-1 : 水 = 1 : 3
4) 最好塗佈兩道，增加塗膜的效果。



	乾燥時間
	：
	指觸時間  1小時 (25℃)
塗裝間隔  2小時 (25℃)


	完全固化時間
	：
	7天 (25℃)



	建議塗佈量
	：
	＜0.1 kg/m2 (一道滾塗)


	包  裝  量
	：
	18 kg 裝



	儲存安定性
	：
	儲存在陰涼場地，保存期限六個月。
並且儲存時要密封妥當，

若接觸空氣會自行固化，請特別注意。


	注 意 事 項
	：
	1) 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。

2) 避免在氣溫10℃以下施工。
3) 避免在濕度大於 80% 以上施工。
4) 附著於工具上的殘存料，請在未乾燥之前用清水清洗。

5) 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。




2014.03.21
2/2

