善 群 實 業 有 限 公 司
[image: image1.png]SAN CHUN



SAN-CHUN COMPOUNDING CO., LTD.
材料說明
屋頂防水用塗膜材料
NG W-500

	說       明
	：
	NG W-500是由水性特殊複合高分子與精選的骨材混練而成，以單組份型態供應，開桶即可使用。NG W-500具有良好的作業性，可直接塗佈於施工的基材，接觸空氣就會自行固化。


	特       性
	：
	1) 水性單組份，施工容易。

2) 低溶劑氣味，無引火之虞。
3) 通過拉伸試驗與撕裂強度的測試。



	用       途
	：
	屋頂、牆面之防水。
浴廁、廚房之夾層防水。

防止水泥面老化與劣化。


	基本性狀
	：
	單組份

灰色、黑色、白色、綠色黏稠液體


	施 工 方 法
	：
	1) 被塗物應清潔平坦，如有粉化物、突出物、舊有塗料或其他污染物，應先清除乾淨。
2) 為了增加與基材的接著，最好先施做底塗。

3) 以滾筒、毛刷塗佈，視情況可外加適量的水作稀釋。

4) 纖維布積層施工時，先塗佈一道NG W-500再將纖維布貼上，然後在纖維布表面塗佈另一道NG W-500。（兩道用量約1000～1500g/m2）


	乾燥時間
	：
	指觸時間  2小時 (25℃)
塗裝間隔 24小時 (25℃)


	完全固化時間
	：
	14天 (25℃)



	建議塗佈量
	：
	1000〜1500 g/m2 



	包  裝  量
	：
	18 KG裝


	儲存安定性
	：
	1) 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。

2) 接觸空氣會自行固化。如未使用完畢，請覆蓋並密封完整後保存。


	注 意 事 項
	：
	1) 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。

2) 避免在氣溫10℃以下施工。

3) 附著於工具上的殘存料，請在未乾燥之前用清水清洗。

4) 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。




2023.01.02
2/2

