[image: image1.jpg]&

MITAOSHA

J





 材料說明 
屋頂彈性面塗

NG-360

	說 明
	：
	NG-360是由水性特殊複合高分子與精選的顏料混練而成，以單組份型態供應，開桶即可使用。具有良好的作業性，直接滾塗即可固化，固化後形成一層具有高遮蔽力的耐久性面漆。


	特性
	：
	1) 水性單組份，施工容易。

2) 無溶劑氣味，無公害引火之虞。
3) 塗膜具彈性與柔韌性。
4) 具有耐候效果。


	用 途
	：
	應用在建物屋頂與女兒牆的外表塗裝。


	基本性狀
	：
	單組份液體。
白色、灰色、米黃色、綠色、百合白等等色系。


	施工方法
	：
	1) 被塗物應清潔平坦，如有粉化物、突出物、舊有塗料或其他污染物，應先清除乾淨。
2) 為了增加與素地的接著，最好先施做單組份底塗AC-017-1。

3) 以滾筒或噴塗塗佈，視情況可以外加適量的水稀釋。

4) 最好塗佈兩道，增加塗膜的效果。前後二道的塗刷方向要互相垂直，綿密交疊的纖維聯結網讓水份隔離效力更強。


	施工條件及限制
	：
	1) 控制一道塗膜的塗佈量，膜厚最好在0.2mm以下，若是塗膜太厚則必定會有龜裂狀況發生，必須注意控制膜厚。
2) 稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工層數增加及乾燥時間之變化及漆膜龜裂等問題。
3) 請於連續晴天施工，可讓漆膜完全乾燥，確保施工品質。

4) 完成塗刷 7天內，切勿在漆膜表面踐踏或放置物品，以免造成漆膜損傷，影響防水功能。

5) 合適施工的基層表面溫度為15~30℃，施工的環境溫度為15~30℃，施工的空氣濕度為30~80%，並且在固化過程中，環境溫度不得低於15℃，基層的表面溫度必須高於露點3℃以上，以降低冷凝風險，造成漆膜容易龜裂。

6) 強烈建議冬天不宜施作本產品！

	
	
	

	乾燥時間
	：
	指觸時間  4小時 (25℃)
塗裝間隔 24小時 (25℃)


	完全固化時間
	：
	14天 (25℃)


	建議塗佈量
	：
	0.2 kg/m2 (一道滾塗)



	包  裝  量
	：
	18 kg 裝

	
	
	

	儲存安定性

	：
	儲存在陰涼場地，保存期限六個月。並且儲存時要密封妥當，若接觸空氣會自行固化，請特別注意。


	注 意 事 項
	：
	1) 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。

2) 附著於工具上的殘存料，請在未乾燥之前用清水清洗。

3) 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。


2021.07.09

1/2

