NGW-888滲透結晶防水材
· 產品說明
NG W888滲透結晶防水材，是由聚合多元樹脂改質之水硬性複合材料。NG W888滲透結晶防水材主要是由水泥、石英砂、多元樹脂及特殊摻劑研製而成。
NG W888滲透結晶防水材，主要作為混凝土表面整修、粗糙面混凝土鏝平、混凝土裂縫填縫等用。
· 產品特性
1) 單成份樹脂灰泥，施工簡單，只須加水拌勻，即可直接
鏝塗，表面平滑密實。 

2) 可以用手鏝飾或用噴塗。
3) 非常好的接著，不龜裂。
4) 防水性佳，並具透氣性，可以有效保護鋼筋免於銹蝕。
· 物理性質
	化學基材
	水泥、石英砂

	假 比 重
	0.75

	粒    徑
	0～0.14 m/m


	· NGW-888基本物性

	測試項目
	試驗方法
	試驗結果

	抗壓強度(Kgf/cm2)
	參照CNS 1010
	311

	抗拉強度(Kgf/cm2)
	參照CNS 1011
	41.2

	抗彎強度(Kgf/cm2)
	參照CNS 10639
	93.5

	接著強度(Kgf/cm2)
	參照CNS 10639
	13.6


· 適用範圍
1) 混凝土表面補修、混凝土鋼筋外露補修、混凝土裂縫補修。
2) 鋼筋混凝土表面鏝飾或噴鎗噴塗。
· 使用說明
鏝平
NG W888滲透結晶防水材的施工方式，是使用鏝刀作粉飾整平；亦可使用噴漿方式。
為達到平滑表面，最後塗層應使用，硬的潮溼海綿來施作。
如果多層鏝飾時，必須要等第一道，已經足夠硬化時，才可再行第二層鏝飾。如果第一道己經乾燥時，請再預溼表面。
養護
鏝飾後的NG W888滲透結晶防水材，必須加以適當保護，以防止快速乾燥，並避免陽光直射或強風及其他物質如：水泥材料、雨水等，以避免表面產生汙點。
· 使 用 量
配合比例     NGW-888：水  =  100：18～22 

NG W888滲透結晶防水材，每mm厚度約1.0 kg∕m2。
· 注意事項
1) NG W888滲透結晶防水材，修補灰泥加水攪拌，經一段時間後，切勿重新加水攪拌。
2) NG W888滲透結晶防水材，必須在攪拌後40分鐘內用完。
3) 儲存時，請放置於乾燥陰涼處，避免受潮。
· 包　 裝  
每桶 20 KG
-2-                                    2020.09.09

