[image: image1.jpg]&

MITAOSHA

J





材料說明

PU防水材
水普瑪PUM-102

	說       明
	：
	水普瑪PU防水材PUM-102是屬於二液型聚氨酯鏝塗系統，具有韌性與彈性、防水、止漏效果極佳的防水材料。


	特       性
	：
	1) 防水性優、附著力強、伸長率好。
2) 容易施工、不易破壞、適合各種建築物。
3) 耐候(除了塗膜黃變之外)、耐水、耐藥品性均佳。

4) 固化養生之後的塗膜無公害或汙染顧忌。


	用       途
	：
	高樓、廠房、倉庫、公寓之屋頂防水、防漏、防熱。

空中花園、地下室、浴室、游泳池等底層防水處裡。

各種建築物牆壁之防水。



	基本性狀
	：
	主  劑 (PUM-102A)：有綠色以及黑色黏稠液體
固化劑 (PUM-102B)：淡黃色液體


	建議配合比
	：
	主劑：固化劑 ＝ 2：1 (重量比)


	可使用時間
	：
	(25℃)
	～30分鐘 

	
	
	(20℃)
	～50分鐘

	
	
	(12℃)
	～80分鐘

	
	
	

	施 工 方 法
	：
	1) 素地地面要求乾燥、堅實、平整為原則，排水口與裂縫應事先進行填補。

2) 水泥素地先以PU底漆進行全面性塗佈。

3) 主劑與硬化劑混合時，請以手提式電動攪拌機採低速攪拌(600 rpm)，將材料攪拌3~ 5分鐘直至均勻，攪拌過程中應避免攪入大量空氣。

4) 水普瑪PU防水材主劑與硬化劑的混合比例為2：1，若未整組使用時，請精準秤重後再進行混合使用。

5) 水普瑪PU防水材PUM-102每組30㎏，若施工厚度 2mm，可塗佈約12m2；施工厚度達3㎜，可塗佈約8m2，若要達最佳的防水效果，防水材的塗膜厚度要達 2㎜以上。


	施 工 方 法
	：
	6) 施工時採以鋸齒狀鏝刀進行塗佈，施作的過程中應注意膜厚的均勻與消泡。攪拌混合後可操作的時間為30分鐘(25℃)，請儘速施作，避免造成膜厚不均與接著不良之現象。

7) 若使用一半而未混合之材料，請密封完全，並儘快用完。


	建議塗佈量
	：
	2.5～3.5 kg/m2 。



	包  裝  量
	：
	主  劑  20 kg 裝

固化劑  10 kg 裝



	儲存安定性
	：
	未經使用的包裝桶儲存在乾燥環境以及溫度在15℃～25℃之間，可以保存6個月。



	注 意 事 項
	：
	1) 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。

2) 施工場所須避免火源以及密閉作業。

3) 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。

4) 混合液請於可使用時間內使用完畢。

5) 固化劑易和水氣反應而膠化變質，故桶蓋務必蓋緊。

6) 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。


2013.12.20
1/2

